ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ИЗДЕЛИЯ СТРОГАННЫЕ  ХВОЙНЫЕ

## Настоящие требования распространяются на строганные изделия из древесины  (100% Ель) влажности 16%  (+/- 2%):

- сухие строганые доски и бруски

- вагонка

- блок-хаус

- доска пола

- имитация бруса

## Основные параметры и размеры

  - Размеры и длины деталей устанавливают по спецификации   ООО «Крона»

  - Предельные отклонения от номинальных размеров деталей не должны быть более, мм:

| по длине | ± 10 |
| --- | --- |
| по ширине | ± 1,0 |
| по толщине | ± 1,0 |

## Характеристики

  - В древесине изделий не допускаются пороки, превышающие нормы, указанные в таблице

| Пороки | на лицевой поверхности | на нелицевой поверхности |
| --- | --- | --- |
|  | Сорт "А" | Сорт "В" | Сорт "С" |  |
|  | Ель | Ель | Ель |  |
| 1. Сучки | Не допускаются сухие выпадающие и гнилые сучки, частично сросшиеся сучки, несросшиеся (сухие) сучки | Допускаются гнилые, сухие, черные, загнившие сучки, диаметром не более 20 мм, в количестве не более 1шт на 1погонный метр длины | допускаются | не ограничивается |
|  | Допускаются: здоровые сросшиеся сучки (в т.ч. темные) диаметром до 35 мм не более 6 шт на 1 погонный метр длины; | Допускаются: здоровые сросшиеся сучки, частично сросшиеся и несросшиеся невыпадающие сучки диаметром до 35 мм не более 10 шт на 1 погонный метр длины | не ограничивается |  |
| 2. Глазки (черные сучки) | допускаются размером до 7 мм | допускаются размером до 20 мм | допускаются | не ограничивается |
| 3. Вырывы, сколы в зоне сучков, отверстия от сучков | Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня, невидимые при сборке, сколы на сучках со стороны паза только на нижней кромке. | Допускаются: сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемые при сборке не более 20мм, в количестве не более 1 шт на 1 погонный метр. | допускаются | не ограничивается |
| 4. Трещины: торцевые Трещины несквозные на лицевой пласти | Допускаются торцевые трещины до 30 мм длиной и до 0,5 мм шириной | Допускается длиной не более 150 мм на одном конце и толщиной не более 1 мм. | Допускаются трещины (в т.ч. сквозные) до 300 мм длиной и 3 мм шириной по направлению волокон и на сучках | не ограничивается |
|  | не допускаются | Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия и шириной не более 3мм |  |  |
| 5. Крень | допускается, если не влияет на сборку | допускается | допускается | не ограничивается |
| 6. Смоляные кармашки (шириной более 3мм) | допускаются длиной до 30 мм 2 шт. на 1 погонный метр | допускается | допускается | не ограничивается |
| 7. Засмолки | допускаются | допускается | допускается | не ограничивается |
| 8. Прорость (зарастающая или заросшая рана, сопровождающаяся радиальной щелевидной полостью, как правило заполненная остатками коры и омертвевшими тканями) | не допускается | Допускается до 50мм, не сквозная, не более 1шт на 1 погонный метр | допускается | не ограничивается |
| 9. Червоточина (ходы и отверстия, проделанные в древесине насекомыми) | не допускается | не допускается | допускается | не ограничивается |
| 10. Гниль (ненормальные по цвету участки древесины с понижением твердости, возникающие под воздействием дереворазрушающих грибов) | не допускается | не допускается | допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия | не допускается |
| 11. Синева | не допускается | не допускается | допускается общей площадью не более 1/6 длины изделия | не допускается |
| 12. Обработка | допускается незначительные дефекты строжки (шероховатость и мелкий вырыв на кромке в зоне сучков) | Допускается шероховатость и вырыв в зоне сучков | Допускаются шероховатость; вырывы в области сучков; вырывы и сколы со стороны паза и гребня, не перекрываемые при сборке; непрострог и следы от подающих вальцов на лицевой стороне изделия | не ограничивается |
| 13. Обзол | не допускается | Допускается с тыльной стороны, если не виден при сборке | Допускается суммарной длиной не более 1/6 от длины изделия | допускается |
| 14. Геометрические изменения (покоребленность): крыловатость, волнистость, стрела прогиба, | не допускаются | Допускаются, не значительные, кот. можно исправить при монтаже | допускается |  |
| 15. Непростроги | не допускаются | Допускаются сколы на сучках со стороны гребня и паза не перекрываемых при сборке не более 20мм, в кол-ве не более 1шт на метр погонный. Незначительные непростроги на не лицевой стороне, на шипе или пазе не влияющие на сборку. | допускается | не ограничивается |

Примечания:

1. Лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации.

2. Тупой обзол в досках и брусках для покрытия полов и обшивках допускается с нелицевой стороны до паза, гребня или четверти. Обзол должен быть очищен от коры.

Тупой обзол - обзол, занимающий часть ширины кромки

Острый обзол  - обзол, занимающий всю ширину кромки

3. Размер сучка определяют по наименьшему диаметру разреза сучка

4. На один погонный метр допускается не более одного дефекта

5. На изделии сорта В допускается ремонт выпавших сучков, но не больше 7% от общего объема.

| Светлый здоровый сучок | Темный здоровый сучок |
| --- | --- |
| Загнивший сучок | Ремонт выпавшего сучка |
| Гнилой сучок | Табачный сучок |
| Крень |  |